**Entdröhnung**

Entdröhnung der Fassade mittels Hartmann Antidröhn-Klebeband zur Körperschalldämpfung. Je entdröhnter Position sind 2/3 der Bauteilrückseite zu bekleben.

Trägermaterial: Reinaluminiumfolie, weichgeglüht, Dicke 0,10mm  
Kleber: Polyacrylat-Haftkleber, sehr vernetzt  
Trennlage: Silikonpapier

Verarbeitungsbereich: -10°C bis +40°C  
Einsatzbereich: -40°C bis +140°C

Baustoffklasse: A2

□ Alle Flächen sind zu entdröhnen  
□ Alle horizontalen Flächen sind zu entdröhnen  
□ Alle geneigten Flächen sind zu entdröhnen  
□ Die Attika ist zu entdröhnen  
□ Die Fensterbänke sind zu entdröhnen  
□ Zu entdröhnende Flächen sind in den Zeichnungen gekennzeichnet  
□ Folgende Positionen sind zu entdröhnen: Pos\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_